关于GB/T 18840—2018《沥青防水卷材用胎基》国家标准中
交叉层压聚乙烯膜的技术要求与说明

GB/T 18840—2018《沥青防水卷材用胎基》国家标准中：

1  范围

本标准适用于作为沥青防水卷材胎基的聚酯毡、玻纤毡、聚乙烯膜、玻纤毡与玻纤网格布复合毡、聚酯毡与玻纤网格布复合毡。

4.1  类别

产品按胎基材料分为5种类别，见表1。

表1  类别

| 类 别 | 聚酯毡 | 玻纤毡 | 聚乙烯膜 | 玻纤毡与玻纤网格布复合毡 | 聚酯毡与玻纤网格布复合毡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代 号 | PY | G | PE | GK | PYK |

- 4.4  用途

本标准所规定胎基的主要为下列用途：

……

——聚乙烯膜：主要用于GB 18967规定的胎基与GB 23441、GB/T 35467规定的无胎或高分子膜基卷材；

……

- 5.2.3  聚乙烯膜物理力学性能应符合表4的规定。

表4  聚乙烯膜物理力学性能

| 序号 | 项 目 |  |  | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位面积质量a/(g/m2) |  |  | 明示值，无负偏差 |
| 2 | 单位面积质量变异系数Cv/％ |  |  | ≤5 |
| 3 | 拉力/(N/50 mm) |  | 纵向 | ≥200 |
|  |  |  | 横向 |  |
| 4 | 拉力最小单值/(N/50 mm) |  | 纵向 | ≥160 |
|  |  |  | 横向 |  |
| 5 | 断裂延伸率/％ |  | 纵向 | ≥160 |
|  |  |  | 横向 |  |
| 6 | 撕裂强度/N |  | 纵向 | ≥25 |
|  |  |  | 横向 |  |
| 7 | 热尺寸稳定性(90℃，24 h)/％ |  | 纵向 | 伸长≤3.0；缩短≤3.0 |
|  |  |  | 横向 |  |
| 8 | 热老化(80℃，168 h) | 拉力保持率/％ | 纵向 | ≥90 |
|  |  |  | 横向 |  |
|  |  | 断裂延伸率保持率/％ | 纵向 | ≥80 |
|  |  |  | 横向 |  |
| a 生产企业的单位面积质量的明示值应在产品说明书、订货合同和包装上明示用户。 |  |  |  |  |

《沥青防水卷材用胎基》国家标准标准修订说明中：

2.2  修订的理由和目的

……

GB 23441—2009《自粘聚合物改性沥青防水卷材》，GB/T 35467《湿铺防水卷材》的自粘聚合物改性沥青防水卷材和湿铺防水卷材的胎基主要是高分子膜和聚酯胎。其中近年来发展最快的，使用量最高的是高分子膜类，在国外大量采用的是交叉层压聚乙烯膜，国内目前也是占比最大的，本次标准修订将聚乙烯膜的要求按照交叉层压膜卷材的相关性能进行规定。

……

3.3.2.3  聚乙烯膜试验结果

表36  聚乙烯膜试验结果试验结果汇总与分析

| 序号 | 项目 |  |  | 标准值 | 20 PE | 21 PE | 22 PE | 23 PE | 24 PE | 25 PE | 26 PE | 27 PE | 28 PE | 29 PE | 30 PE | 43PE | 44PE | 18 PE | 19 PE | 42PE | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明示值，g/m2 |  |  | 明示值 | / | / | / | / | 99 | 152 | / | 86.38 | 96.38 | 101.4 | 101.4 | / | / | 273 | 365 | / | - |
|  | 单位面积质量，g/m2 |  |  | 无负偏差 | 76 | 88 | 239 | 90 | 104 | 150 | 105 | 88 | 93 | 93 | 98 | 181 | 0.53 | 284 | 365 | 294 | 50.0% |
| 2 | 单位面积质量变异系数，％ |  |  | ≤5 | 3.69 | 4.03 | 1.45 | 3.79 | 2.5 | 7.72 | 2.38 | 3.19 | 4.01 | 2.68 | 3.64 | 0.48 | 3 | 1.64 | 2.05 | 1.07 | 93.8% |
| 3 | 拉力 N/50mm |  | 纵向 | ≥200 | 208 | 308 | 648 | 259 | 287 | 264 | 273 | 255 | 328 | 323 | 327 | 303 | 214 | 485 | 624 | 412 | 100% |
|  |  |  | 横向 |  | 224 | 290 | 534 | 266 | 323 | 236 | 276 | 307 | 345 | 337 | 365 | 298 | 230 | 474 | 623 | 370 |  |
| 4 | 拉力最小单值，N/50mm |  | 纵向 | ≥160 | 189 | 297 | 637 | 244 | 270 | 216 | 223 | 226 | 293 | 291 | 304 | 286 | 189 | 473 | 573 | 383 | 100% |
|  |  |  | 横向 |  | 216 | 251 | 522 | 256 | 301 | 211 | 247 | 289 | 322 | 296 | 296 | 259 | 217 | 451 | 610 | 362 |  |
| 5 | 断裂延 伸率，％ |  | 纵向 | ≥160 | 278 | 263 | 331 | 239 | 261 | 397 | 381 | 243 | 280 | 316 | 349 | 1134 | 150 | 37 | 38 | 142 | 75% |
|  |  |  | 横向 |  | 243 | 231 | 282 | 200 | 371 | 376 | 364 | 208 | 270 | 242 | 309 | 1091 | 122 | 53 | 48 | 112 |  |
| 6 | 撕裂强度 N |  | 纵向 | ≥25 | 27 | 34 | 87 | 36 | 43 | 30 | 42 | 36 | 41 | 40 | 41 | 28 | 12 | 57 | 60 | 53 | 93.8% |
|  |  |  | 横向 |  | 30 | 35 | 84 | 34 | 42 | 30 | 40 | 33 | 42 | 43 | 42 | 29 | 13 | 55 | 66 | 55 |  |
| 7 | 热尺寸 稳定性,% |  | 纵向 | ≤3.0 | 2.3 | 1.3 | 2.3 | 0.4 | 2.5 | 1.3 | 2.7 | 0.8 | 3.1 | 1.5 | 1.8 | 0.35 | 1.31 | 0.1 | 0.1 | 0.27 | 81.3% |
|  |  |  | 横向 | ≤-3.0 | -2.3 | -1.3 | -0.4 | -1.2 | -0.8 | -0.5 | -2.6 | -1.9 | -3.1 | -5.4 | -5.0 | -0.23 | -0.33 | -0.1 | -0.2 | -0.32 |  |
| 8 | 热 老 化 | 拉力 保持 率 | 纵向 | ≥90％ | 135 | 105 | 95 | 115 | 101 | 132 | 97 | 118 | 96 | 88 | 85 | 105 | 95 | 106 | 105 | 115 | 90℃,67% 80℃,7.% |
|  |  |  | 横向 |  | 113 | 111 | 114 | 120 | 90 | 145 | 108 | 96 | 91 | 84 | 89 | 90 | 89 | 106 | 99 | 122 |  |
|  |  | 伸长率 | 纵向 | ≥80％ | 109 | 97 | 84.3 | 87 | 106 | 115 | 88 | 117 | 113 | 79 | 93 | 104 | 77 | 50 | 99 | 37 |  |
|  |  | 保持率 | 横向 |  | 93 | 99 | 107 | 110 | 89 | 130 | 114 | 98 | 118 | 108 | 99 | 87 | 75 | 59 | 76 | 133 |  |
| 合格率 |  |  |  | n1/n0 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 8/8 | 6/8 | 7/7 | 8/8 | 6/8 | 5/8 | 5/8 | 7/7 | 5/8 | 6/8 | 6/8 | 7/8 | - |

说明：n1——符合标准要求的项目数，n0——试验项目数。

聚乙烯胎基16个试样，全部符合标准要求的8个(其中有6个示有单位面积明示值)，占50％；1项不合格的1个，占6.25%，2项不合格的4个，占25%，3项不合格的3个，占18.75%。

……

5  产业化情况、经济效益分析

我国聚酯胎生产企业约有20余家，其中近年来投产的长纤聚酯胎生产线有40多条，年产量超过10亿平方米，除了国内销售，也出口国外，包括欧美发达国家，近年来进口聚酯胎数量极少。玻纤胎主要用于生产沥青瓦，生产企业较少，仅2～3家，年产量不到5千万平方米。聚乙烯膜过去用作改性沥青卷材胎基，现大量用作自粘卷材上表面材料，特别是交叉层压膜近年来大量使用，高端产品主要是ITW的维罗朗进口提供，国内有数家企业生产，产品质量也不断提高，接近进口产品，聚乙烯膜年产量超过5亿平方米。玻纤毡与玻纤网格布复合毡、聚酯毡与玻纤网格布复合毡使用不多，主要是一些中小卷材企业生产，年产量不超过1亿平方米。作为防水卷材的重要原材料，保证胎基质量有利于卷材质量的提高，有利于保证防水工程质量，提高其耐久性与使用寿命，具有显著的经济和社会效益。